[image: image1.jpg]



[image: image8.png]



ESQUEMA

CONVERTIDOR DE OXIDO
· Características: Es un fondo elaborado en base a resinas alquídicas modificadas de secado al aire, aditivos especiales y pigmentos anticorrosivos. Es un producto de 1 componente. Fondo especialmente indicado para ser utilizado sobre superficies de hierro que tengan picaduras profundas, oxidación puntual, ángulos y zonas de difícil acceso que impiden eliminar el óxido en su totalidad.
· Descripción: Dadas las características de las resinas utilizadas en su fabricación, este fondo se caracteriza por su rápido secado, muy buena adherencia y excelente poder anticorrosivo. Posee aditivos que reaccionan con el óxido formando sales estables, deteniendo así el avance de la corrosión.
· Forma de Uso: Preparación de la superficie: sobre superficies metálicas ferrosas se deberá desengrasar con solvente o desengrasante adecuado, eliminar todo resto de óxido y fosfatizar. Una vez seco aplicar Convertidor de Óxido. Pasadas 24 horas de aplicado el Convertidor de Óxido, puede aplicarse el esmalte de terminación. A medida que se permita curar más tiempo el Convertidor de Óxido, el brillo del Esmalte final aumentará. Para el caso de aplicar Esmaltes de Secado Rápido o Sintetico, se deberá dejar secar el Convertidor de Óxido por lo menos 72 horas antes de pintar. Sobre superficies ya pintadas se deberá eliminar las partes flojas por medio de espátula, cepillo de acero, arenado ó granallado y se deberán lijar en su totalidad. Luego aplicar el esquema aconsejado.
· Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.
[image: image3.png]


4139-5258 / 4139-5295
[image: image4.png]


[image: image5.png]


11-3155-8795                                                                                                             Frall Pinturas
[image: image6.png]


         distribuidora.frall@gmail.com                   Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.                                                   
[image: image7.png]


           frallpinturas@gmail.com                           Caseros. Buenos Aires.
                                                                                                                         @pinturasfrall

PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentación:…....…………………………...………... Gris – Negro- Rojo Teja
· Tipo de Terminación.………………………...……….. Mate
· Tipo de Uso.…………...............……………...……..... Fondo Anticorrosivo
· Viscosidad de aplicación recomendada: ………….20 segundos Copa Ford Nº4.
· Dilución: ………....................………………...……….. Diluyente 
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 15 minutos.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 24 Horas
· Curado Final: …………………………………………. 96 horas .
· Espesor de película seca recomendado:………….40-45 micrones.
· Contenido de Solido: ..........…………………………. 64 %
· Rendimiento Teorico: ………..………………………. 4/5 m² por litro.
· N.º de manos sugeridas: …………………………….2 a 3 Dependiendo caudal
· Numero de Componente: ..…………………………. 1 Componente
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall[image: image2.png]



