[image: image1.jpg]



[image: image8.png]



ESQUEMA ESMALTE
SECADO RAPIDO
· Características: Es un esmalte elaborado en base a resinas alquídicas modificadas de secado al aire y pigmentos de excelente estabilidad a la luz. Debido a su rápido secado y gran dureza superficial los Esmaltes de Secado Rápido están especialmente indicados para el pintado de superficies metálicas, protegidas previamente con la aplicación de Antióxidos,  ya sea que se encuentren en interiores o a la intemperie, logrando una excelente película protectiva.
· Descripción: Dadas las características de las resinas utilizadas en su fabricación, este esmalte se caracteriza por su rápido secado, un excelente brillo, gran dureza superficial y muy buena resistencia a la intemperie. Todo esto lo hace especialmente indicado para ser utilizado en líneas de producción en serie o cualquier proceso de pintado donde sea indispensable un rápido secado, tanto con fines de protección como decorativos para el pintado de muebles de cocina, juegos de jardín, aberturas, muebles en general, electrodomésticos, muebles de oficina, estanterías metálicas, etc.
· Forma de Uso: Sobre superficies flojas o cuarteadas se deberá eliminar totalmente la pintura, ya sea con liquido removedor o rasqueteando, o proceder a lijar la superficie y desengrasar perfectamente. Sobre superficies de chapa de hierro, desengrasar con solvente, aplicar FOSFODESOXIDANTE , secar, aplicar Antióxido  y a las 72 horas aplicar el Esmalte de Secado Rápido.  En el caso de metales no ferrosos, aplicar una mano de Fondo Anticorrosivo  y luego el Esmalte de Secado Rápido. Sobre madera, es necesario que esté perfectamente seca y estacionada para poder ser pintada. Se dará una mano con Fondo Sintético Blanco y luego de 24 horas de secado se lijará la superficie con lija fina. Luego se aplicará el Esmalte de Secado Rápido. Previa a su utilización se deberá mezclar perfectamente hasta lograr su uniformidad. Se puede aplicar a pincel, rodillo, o soplete, utilizando el Diluyente Secado Rápido, para llevarlo a la viscosidad de aplicación. Se deberá aplicar en capas delgadas para evitar chorreaduras o arrugados y la segunda mano se aplicará luego de 2 horas de haberse aplicado la primera. Su rendimiento oscila entre los 5/6m2 por litro y por mano según la superficie

Presentación: En envases de 1 litro, 4 litros y 20 litros, pudiéndose bajo pedido entregarse en tambores de 200 litros.
[image: image3.png]


4139-5258 / 4139-5295
[image: image4.png]


[image: image5.png]


11-3155-8795                                                                                                             Frall Pinturas
[image: image6.png]


         distribuidora.frall@gmail.com                   Mtro. Francisco Cocchiararo 5048.                                                   
[image: image7.png]


           frallpinturas@gmail.com                           Caseros. Buenos Aires.
                                                                                                                         @pinturasfrall




PROPIEDADES  TECNICAS:

· Pigmentación:…....…………………………...………... Colores Varios
· Tipo de Terminación.………………………...………...Brillante , Satinado y Mate
· Peso Especifico:……………………………...………...0,95/1,15 gr/cm3
· Viscosidad de aplicación recomendada: ………….70/80 segundos Copa Ford Nº4.
· Secado al tacto (libre de polvo): …………………… 10 minutos.

· Repintado: ………………………………………………Luego de 2 horas a más
· Curado: ………………………………………………….24 horas .
· Espesor de película seca recomendado:………….30-35 micrones.
· Rendimiento Teorico: ………..………………………. 5/6 m² por litro.
· N.º de manos sugeridas: …………………………….2 manos cruzadas
· Numero de Componente: ..…………………………. 1 Componente                                                              
4139-5258 / 4139-5295
11-3155-8795
distribuidora.frall@gmail.com frallpinturas@gmail.com


Mtro. Francisco Cocchiararo 5048. Caseros. Buenos Aires.

Frall Pinturas
@pinturasfrall[image: image2.png]



